**2021г.**

**FINCH**

**- Глубокоматовая интерьерная краска для стен и потолков**

**- Без запаха**

**-Тиксотропные свойства краски обеспечивают удобство и быстроту нанесения**

**-Обладает высокой укрывистостью, что обеспечивает экономичный расход**

**-Окрашенная поверхность устойчива к мытью и истиранию**

**-Выпускается в двух базах: база А – для колеровки в пастельные тона и цвета средней насыщенности; база С – для колеровки в темные, насыщенные цвета**

|  |  |
| --- | --- |
| Использование | Для внутренних работ |
| Связующее | Дисперсия акрилового сополимера |
| Степень глянца | 2% |
| Разбавитель | Вода |
| Время высыхания | Окончательное высыхание через 24-48 часов в зависимости от условий. |
| Расход | 0,9 л – 6,3 м² в два слоя |
| Фасовка (Нетто) | 0,9 л., 2 л., 4,5 л., 9 л. |
| Цвет | Белый (база А) |
| Рабочий инструмент | Средневорсный валик, кисть, пневмораспыление |
| Очистка рабочего инструмента | Промыть водой |
| Хранение | 18 месяцев со дня изготовления  при Т = +5ºс - +35ºс |

**Нанесение:**

1. Окрашиваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой Асти-Фикс.
2. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) нанесите краску в 2 слоя. Минимальное время сушки между нанесением слоев – 2 часа. Перед нанесением интерьерную краску необходимо тщательно перемешать. Материал готов к нанесению, не требует разбавления водой. Краску можно наносить валиком, кистью или краскопультом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Фасовка** | **Расход упаковки, кв.м** | **Стоимость (без колеровки)** |
| FINCH (база А, С) | 0,9л | 6,3 ( в два слоя) | 1350 руб. |
| FINCH (база А, С) | 2л | 14 (в два слоя) | 2400 руб. |
| FINCH (база А, С) | 4,5л | 32 (в два слоя) | 5650 руб. |
| FINCH (база А, С) | 9л | 63 ( в два слоя) | 10600 руб. |